COMPOSITION CHIMIQUE DES PLAQUES D'ACIER À BAS CARBONE ASTM A283 GR.C

Classe	C	Mn	P	S	Si	Cu

ASTM A283 Gr.C	0.24	0.90	0.035	0.04	0.40 0.15-0.40	0.20

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES PLAQUES D'ACIER GR.C ASTM A283

Résistance à la traction	Limite d'élasticité, min, [MPa]	Allongement en 2"	Allongement en 8"

55 000 75 000 psi [380 - 515 MPa]	30 000 psi [205 MPa]	25% min	22% min

étiquette à chaud: plaque d'acier astm a283 grade c  .